*Термоблок 8 (4.4 НФ) М100 F50*

***ТБ8 4,4 NF M100 F50 Перегородочный камень***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Упаковка шт./поддон*** | ***120*** |
|  |  |
| ***Норма загрузки шт., а/м:*** | ***2400*** |
| ***Расход раствора, л/м2*** | ***8*** |
| ***Расход, шт/м²*** | ***9,3*** |

  

|  |  |
| --- | --- |
| ***Характеристики*** | |
| Размер, мм | 490х80х219 |
| Водопоглощение % | 8,2 |
| Марка прочности М | 100 |
| Морозостойкость (F): | 50 |
| Вес блока: кг | 8,9 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м\*С) | 0,27 |

**Цена – 46,12 руб./ шт.**

**Цена – 429 руб./ м2**