Термоблок 8 (4.4 НФ) М100 F50

ТБ8  4,4 NF M100 F50 Перегородочный камень

| Упаковка шт./поддон | 120 |
| --- | --- |
| Норма загрузки шт., а/м: | 2400 |
| Расход раствора, л/м2 | 8 |
| Расход, шт/м² | 9,3 |

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Размер, мм | 490х80х219 |
| Водопоглощение % | 8,2 |
| Марка прочности М | 100 |
| Морозостойкость (F): | 50 |
| Вес блока: кг | 8,9 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) | 0,27 |

Цена – 46,12 руб./ шт.

Цена – 429 руб./ м2